## Slide 1: Působení chemické posypové soli na vlastnosti asfaltových pojiv a asfaltových směsí
Petr Mondschein
FSv ČVUT v Praze, katedra silničních staveb

## Slide 2: PROJEKTOVÝ TÝM
Silvia Capáyová
Denisa Cihlářová
Petr Mondschein

## Slide 3: Téma příspěvku
Cílem laboratorní studie je hodnocení účinků chloridu sodného na degradaci asfaltových vrstev. Zhodnocení působení 2%-ního solného roztoku na vlastnosti silničních pojiv 70/100 a 50/70 a modifikovaného pojiva PMB 25/55-60. (penetrace, bodu měknutí, vratná duktilita)
Na asfaltových směsích byl sledován vliv chloridu sodného na pokles modulu tuhosti po 25, 50 a 75 zmrazovacích/rozmrazovacích cyklech.
Posouzení dvou konstrukcí vozovek, TP 170.

## Slide 4: Klimatické podmínky v České republice a na Slovensku
Obdobné v ČR a na SR
Česká republika – 112 mrazivých dní, Slovenská republika – 121 mrazivých dní; dlouhodobý průměr
Území ČR a SR cca 13 cyklů mraz-tání za rok

## Slide 5: Průběh experimentu
Solný roztok | NaCl | 20g/l |  | 
Asfaltová pojiva | 50/70 | 70/100 | PmB 25/55-60 |  | 
Umístění do roztoku |  | 2 a 7 dnů | 40 °C |  | 
Vlastnosti | penetrace | bod měknutí |  | vratná duktilita | 
Asfaltová směs | ACO 11 + 50/70 | 25, 50, 75 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů dle ČSN 73 6161 |  | 
Vlastnosti | Modul tuhosti při teplotách 15°C a 40°C |  | Marshallova zkouška | Nasákavost
Posouzení dvou vybraných konstrukcí vozovek dle TP 170 |  |  |  | 

## Slide 6: Penetrace
Chart: 
| 70/100 | 50/70 | PmB 25/55-60
Původní | 73.6 | 48.6 | 32.7
2 dny 40°C NaCl | 67.5 | 45.1 | 31.4
7 dní 40°C NaCl | 67.6 | 45.2 | 31.4
-8 %
-7 %
-4 %

## Slide 7: Bod měknutí
Chart: 
| 70/100 | 50/70 | PmB 25/55-60
Původní | 45.2 | 51.3 | 65.5
2 dny 40°C NaCl | 45.5 | 52.7 | 63.7
7 dní 40°C NaCl | 46.3 | 53.6 | 66.1
+4,5 %
+2,4 %
+0,9 %

## Slide 8: Vratná duktilita
Chart: 
| PmB 25/55-60
Původní | 77.6
2 dny 40°C NaCl | 74.5
7 dní 40°C NaCl | 72
- 7 %

## Slide 9: Nasákavost na zkušebních tělesech
Chart: 
| Nasákavost v %
Původní | 1.5
25 cyklů | 2.3
50 cyklů | 3
75 cyklů | 3.4
+ 127 %

## Slide 10: Stabilita podle Marshalla
+ 15 %
Chart: 
| Nasákavost v %
Původní | 10.87
25 cyklů | 9.93
50 cyklů | 9.23
75 cyklů | 9.07

## Slide 11: Modul tuhosti při 15°C
- 34 %
Chart: 
| 25 cyklů | 50 cyklů | 75 cyklů
Původní | 10418 | 10376 | 10578
Namáhaný | 9142 | 7646 | 6967
- 12 %
- 26 %

## Slide 12: Modul tuhosti při 40°C
Chart: 
| 25 cyklů | 50 cyklů | 75 cyklů
Původní | 1036 | 926 | 1039
Namáhaný | 783 | 666 | 672
- 24 %
- 28 %
- 35 %

## Slide 13: Posouzení konstrukce vozovky
Délka návrhového období 8 let – trvanlivost obrusné vrstvy
Počet zmrazovacích cyklů | 0 | 25 | 50 | 75
Délka období v letech | 2 | 4 | 6 | 8

## Slide 14: Posouzení konstrukce vozovky
Konstrukce vozovky č. 1 |  | Konstrukce vozovky č. 2 | 
DO-N-1-PIII |  | D1-N-2-PIII | 
TDZ | S | TDZ | III
ACO 11 S | 40 | ACO 11 + | 40
ACL 22 S | 80 | ACL 16 + | 60
ACP 22 S | 150 | ACP 16 + | 50
MZK | 200 | ŠD | 150
ŠD | 250 | ŠD | 150

## Slide 15: Závěry z posouzení konstrukcí vozovek
Konstrukce č. 1 |  | Konstrukce č. 2 | 
Zkrácení životnosti |  | Zkrácení životnosti | 
Asfaltem stmelené vrstvy | 5 % | Asfaltem stmelené vrstvy | 8 %
Podloží | 11 % | Podloží | 14 %

## Slide 16: Závěr
Působení chemických rozmrazovacích látek ovlivňuje vlastnosti asfaltových pojiv a asfaltových směsí
Dochází ke změně penetrace, bodu měknutí, duktility
Dochází ke snížení stability podle Marshalla, modulu tuhosti, k nárůstu nasákavosti
Vlivem působení CHRL a zmrazovacích-rozmrazovacích cyklů se zkracuje životnost konstrukce vozovky
Doporučení: na exponovaných místech, kde je realizována zimní údržba CHRL používat PmB pojiva v obrusných vrstvách, směsi/obrusné vrstvy s nižší mezerovitostí, uzavírat povrch při hutnění např. pneumatikovými válci

## Slide 17: Děkuji Vám za pozornost