## Slide 2: Využití asfaltového frézovaného recyklátu do asfaltových směsí pro opravy a údržbu vozovek
Ústav pozemních komunikací, FAST VUT v Brně
Ing. Karel Spies
04. 05. 2022, Hnanice

## Slide 3
Obsah
  Úvod
  Dosavadní zkušenosti s R-materiálem
  Využití R-materiálu
  Potřebné technologické vybavení
  Ekonomické shrnutí
  Technologická kázeň
  Závěr

## Slide 4
Úvod
  Frézovaný recyklát (frézovaná balená)
  R-materiál

## Slide 5
Dosavadní zkušenosti
  Frézovaná balená jako nezpevněná krajnice

## Slide 6
Dosavadní zkušenosti
  Frézovaná balená jako (podkladní) vrstva

## Slide 7
Dosavadní zkušenosti
  Frézovaný recyklát / R-materiál jako stmelená vrstva

## Slide 8
Dosavadní zkušenosti
  R-materiál jako součást asfaltové směsi - vysprávka

## Slide 9
Dosavadní zkušenosti
  R-materiál jako součást asfaltové směsi - vrstva

## Slide 10
Využití R-materiálu
  Použití R-materiálu pro vysprávky - nevyhovující dle normy
Pokládka – 18. 04. 2019
Po 1 měsíci - 14. 05. 2019
Po 1 roce – 27. 05. 2020
Po 3 letech – 28. 04. 2022
50 % R-mat

## Slide 11
Využití R-materiálu
  Použití R-materiálu pro asfaltovou směs – dle platných norem
  drcení frézovaného materiálu a třídění R-materiálu
  vyšší důraz na kvalitu R-materiálu (stárnutí, penetrace,…)
  zastřešené skládkování R-materiálu (jemnějších frakcí)
  přídavné předehřívání R-materiálu (135 °C)
  homogenita R-materiálu (typ pojiva, směsi a vrstvy)

## Slide 12
Využití R-materiálu
40 až 75 !
45 až 57 !
35 % R-mat
ČSN 73 6141

## Slide 13
Potřebná technologie
  ≤ 25 % R-mat v asfaltové směsi – standardní obalovna
  > 25 % R-mat v asfaltové směsi – paralelní buben

## Slide 14
Ekonomické shrnutí
  Materiálové náklady na S 9,5 tloušťka 50 mm, délka 1 km
  Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu s 35 % R-materiálu
  cca 568 000 Kč (565 Kč/t asfaltové směsi)
    263 000 Kč za asfaltové pojivo
    58 000 Kč za R-materiál
    247 000 Kč za kamenivo
  Asfaltová směs ACO 11+ bez R-materiálu
  Cca 695 000 Kč (689 Kč/t asfaltové směsi)
    386 000 Kč za asfaltové pojivo
    309 000 Kč za kamenivo
  Rozdíl cen je cca 20 %.
  Cena je orientační neobsahuje mzdy, režie ani zisk.

## Slide 15
Technologická kázeň
  3 T
Teplota
Tlak
Těsnění

## Slide 16
Technologická kázeň
  Zalitá vysprávka se spojovacím postřikem
  Vysprávka bez zálivky a spojovacího postřiku

## Slide 17
Závěr
  R-materiál není odpad, ale stavební materiál.
  Vhodný nejen do podkladních vrstev, ale především do asfaltových směsí.
  Nutnost krytého skládkování.
  Důležitá kontrola parametrů R-materiálu (pozor na dehet).
  Cenová úspora při použití asfaltových směsí s R-materiálem.

## Slide 18
Děkuji Vám
za pozornost.